ГОСТ 5937-81

УДК 621.315:006.354                                                                                                      Группа М91

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЛЕНТЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ КРУЧЕНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ НИТЕЙ

Технические условия

Insulating tapes of glass twisted complex threads.

Specification

MKC 29.035.30

59.100.10

ОКП 595262

Дата введения 01.07.82

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической промышленности

РАЗРАБОТЧИКИ

Б.И. Басков, канд. техн. наук; Л.С. Островская, канд. техн. наук; Т.Я. Косолапова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.04.81 № 1948

3. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ - 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 5937-68

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.007-76 | 2.4 |
| ГОСТ 427-75 | 4.7 |
| ГОСТ 6943.0-93 | 3.1, 4.1 |
| ГОСТ 6943.6-79 | 4.3 |
| ГОСТ 6943.8-79 | 4.6 |
| ГОСТ 6943.10-79 | 4.5 |
| ГОСТ 6943.16-94 - ГОСТ 6943.18-94 | 4.2 |
| ГОСТ 8325-93 | 1.4 |
| ГОСТ 17308-88 | 5.1 |
| ГОСТ 29101-91 | 5.1, 5.2 |

6. Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 27.12.91 № 2198

7. ИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, утвержденными в сентябре 1986 г., декабре 1991 г. (ИУС 12-86, 4-92)

Настоящий стандарт распространяется на тканые ленты из стеклянных крученых комплексных нитей, предназначенные для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и проводов.

Требования настоящего стандарта являются обязательными, кроме п. 1.4 табл. 2 (показатели: "Число нитей основы в ленте, шт." и "Плотность по утку, нитей/см"), п. 1.12 и приложения, которые являются рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Ленты должны вырабатываться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке.

1.2. Ленты должны вырабатываться полотняным переплетением двух марок:

ЛЭС - на челночных станках;

ЛЭСБ - на бесчелночных станках.

1.3. (Исключен, Изм. № 2).

1.4. Ленты в зависимости от номинальной толщины вырабатываются из стеклянных крученых комплексных нитей на замасливателе "парафиновая эмульсия" по ГОСТ 8325 в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

| Марка ленты | Номинальная толщина ленты, мм | Марка нити |
| --- | --- | --- |
|  |  | в основе | в утке |
| ЛЭС | 0,08 | БС6-14(1(2 или БС6-13(1(2 | БС6-6,8(1(2 или БС6-14(1 |
|  | 0,10 (шириной 10 мм) | БС6-14(1(2 или БС6-13(1(2 | БС6-6,8(1(2 или БС6-14(1 |
|  | 0,10 (шириной св. 10 мм) | БС6-14(1(2 или БС6-13(1(2 | БС6-14(1(2 или БС6-13(2 или БС6-28(1 |
|  | 0,15 | БС7-22(1(2 | БС7-22(1(2 или БС7-44(1 |
|  | 0,20 | БС6-34(1(2 | БС6-34(1(2 или БС6-68(1 |
| ЛЭСБ | 0,10 | БС6-17(1(2 | БС7-9,2(1(2 или БС6-17(1 |
| ЛЭСБ | 0,15 | БС7-22(1(2 | БС6-17(1(2 или БС6-34(1 |
|  | 0,20 | БС6-34(1(2 | БС6-17(1(2 или БС6-34(1 |
|  | 0,25 | БС6-34(1(2 | БС7-22(1(2 или БС7-44(1 |

Примечание. Структура нитей может быть изменена по согласованию с потребителем.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Пример условного обозначения

Лента электроизоляционная из стеклянных крученых комплексных нитей толщиной 0,1 мм и шириной 15 мм:

ЛЭС-0,1(15 ГОСТ 5937-81.

1.5. По физико-механическим показателям ленты должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

| Марка ленты | Толщина, мм | Ширина, мм | Число нитей основы в ленте, шт* | Плотность по утку, нитей/см* | Разрывная нагрузка по основе, Н (кгс), не менее | Линейная плотность, г/100 м | Код ОКП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛЭС |  | 10(1 | 26(2 | 16(1 | 235(24) | 95 | 595262040109 |
|  |  | 15(1 | 42(2 | 16(1 | 294(30) | 150 | 595262040208 |
|  |  | 20(1 | 54(2 | 16(1 | 441(45) | 195 | 595262040307 |
|  |  | 25(1 | 66(2 | 16(1 | 491(50) | 240 | 595262040406 |
|  |  | 30(2 | 78(2 | 16(1 | 589(60) | 285 | 595262040505 |
|  |  | 35(2 | 93(2 | 16(1 | 687(70) | 340 | 595262040604 |
|  |  | 40(2 | 105(2 | 16(1 | 785(80) | 385 | 595262040703 |
| ЛЭС |  | 10(1 | 30(2 | 15(1 | 294(30) | 106 | 595262010107 |
|  |  | 15(1 | 42(2 | 15(1 | 343(35) | 180 | 595262010206 |
|  |  | 20(1 | 54(2 | 15(1 | 441(45) | 230 | 595262010305 |
|  |  | 25(1 | 66(2 | 15(1 | 589(60) | 290 | 595262010404 |
|  |  | 30(2 | 78(2 | 15(1 | 785(80) | 350 | 595262010503 |
|  |  | 35(2 | 93(2 | 15(1 | 883(90) | 410 | 595262010602 |
|  |  | 40(2 | 105(2 | 15(1 | 981(100) | 465 | 595262010701 |
|  |  | 45(2 | 117(2 | 15(1 | 1079(110) | 520 | 595262010800 |
|  |  | 50(2 | 126(2 | 15(1 | 1128(115) | 565 | 595262010910 |
| ЛЭСБ | 0,10(0,015 | 15(1 | 34(2 | 22(11(2) | 491(50) | 180 | 595262050106 |
|  |  | 20(1 | 46(2 | 22(11(2) | 589(60) | 240 | 595262050205 |
|  |  | 25(1 | 56(2 | 22(11(2) | 687(70) | 295 | 595262050304 |
|  |  | 30(2 | 66(2 | 22(11(2) | 785(80) | 350 | 595262050403 |
|  |  | 35(2 | 76(2 | 22(11(2) | 883(90) | 405 | 595262050502 |
|  |  | 40(2 | 86(2 | 22(11(2) | 981(100) | 460 | 595262050601 |
| ЛЭС |  | 10(1 | 24(2 | 13(1 | 392(40) | 165 | 595262020104 |
|  |  | 15(1 | 36(2 | 13(1 | 589(60) | 245 | 595262020203 |
|  |  | 20(1 | 48(2 | 13(1 | 687(70) | 330 | 595262020302 |
|  |  | 25(1 | 60(2 | 13(1 | 883(90) | 410 | 595262020401 |
|  |  | 30(2 | 72(2 | 13(1 | 981(100) | 490 | 595262020500 |
|  |  | 35(2 | 84(2 | 13(1 | 1079(110) | 575 | 595262020610 |
|  |  | 40(2 | 96(2 | 13(1 | 1177(120) | 660 | 595262020709 |
|  |  | 45(2 | 106(2 | 13(1 | 1275(130) | 730 | 595262020808 |
|  |  | 50(2 | 116(2 | 13(1 | 1373(140) | 810 | 595262020907 |
| ЛЭСБ | 0,15(0,020 | 15(1 | 34(2 | 20(10(2) | 589(60) | 255 | 595262070100 |
|  |  | 20(1 | 46(2 | 20(10(2) | 687(70) | 340 | 595262070210 |
|  |  | 25(1 | 56(2 | 20(10(2) | 883(90) | 420 | 595262070309 |
|  |  | 30(2 | 66(2 | 20(10(2) | 1079(110) | 500 | 595262070408 |
|  |  | 35(2 | 76(2 | 20(10(2) | 1177(120) | 580 | 595262070507 |
|  |  | 40(2 | 86(2 | 20(10(2) | 1275(130) | 660 | 595262070606 |
| ЛЭС | 0,20(0,025 | 10(1 | 20(2 | 12(1 | 491(50) | 230 | 595262030101 |
|  |  | 15(1 | 30(2 | 12(1 | 687(70) | 330 | 595262030200 |
|  |  | 20(1 | 40(2 | 12(1 | 883(90) | 440 | 595262030310 |
|  |  | 25(1 | 50(2 | 12(1 | 1079(110) | 550 | 595262030409 |
|  |  | 30(2 | 60(2 | 12(1 | 1275(130) | 660 | 595262030508 |
|  |  | 35(2 | 70(2 | 12(1 | 1472(150) | 770 | 595262030607 |
|  |  | 40(2 | 80(2 | 12(1 | 1668(170) | 880 | 595262030706 |
|  |  | 45(2 | 88(2 | 12(1 | 1864(190) | 980 | 595262030805 |
|  |  | 50(2 | 96(2 | 12(1 | 2060(210) | 1090 | 595262030904 |
| ЛЭСБ | 0,20(0,025 | 15(1 | 34(2 | 20(10(2)(2 | 883(90) | 330 | 595262090105 |
|  |  | 20(1 | 44(2 | 20(10(2)(2 | 1079(110) | 440 | 595262090204 |
|  |  | 25(1 | 54(2 | 20(10(2)(2 | 1275(130) | 540 | 595262030303 |
|  |  | 30(2 | 64(2 | 20(10(2)(2 | 1472(150) | 640 | 595262090402 |
|  |  | 35(2 | 74(2 | 20(10(2)(2 | 1668(170) | 750 | 595262090501 |
|  |  | 40(2 | 84(2 | 20(10(2)(2 | 1864(190) | 850 | 595262090600 |
|  |  | 45(2 | 94(2 | 20(10(2)(2 | 2060(210) | 950 | 595262090710 |
|  |  | 50(2 | 104(2 | 20(10(2)(2 | 2256(230) | 1050 | 595262090809 |
|  |  | 15(1 | 42(2 | 18(9(2) | 981(100) | 410 | 595262110103 |
| ЛЭСБ | 0,20(0,025 | 20(1 | 54(2 | 18(9(2) | 1324(135) | 530 | 595262110202 |
|  |  | 25(1 | 66(2 | 18(9(2) | 1472(150) | 655 | 595262110301 |
|  |  | 30(2 | 78(2 | 18(9(2) | 1717(175) | 780 | 595262110400 |
|  |  | 35(2 | 90(2 | 18(9(2) | 1962(200) | 900 | 595262110510 |
|  |  | 40(2 | 102(2 | 18(9(2) | 2208(225) | 1020 | 595262110609 |
| ЛЭС | 0,08(0,015 | 45(2 | 118(2 | 16(1 | 883(90) | 440 | 595262040802 |
|  | 0,010 |  |  |  |  |  |  |
| ЛЭСБ | 0,10(0,015 | 50(2 | 130(2 | 16(1 | 981(100) | 485 | 595262040901 |
|  |  | 45(2 | 96(2 | 22(11(2)(2 | 1079(110) | 515 | 595262050700 |
|  |  | 50(2 | 106(2 | 22(11(2)(2 | 1177(120) | 570 | 595262050810 |
| ЛЭСБ | 0,15(0,020 | 45(2 | 96(2 | 20(10(2)(2 | 1373(140) | 740 | 595262070705 |
|  |  | 50(2 | 106(2 | 20(10(2)(2 | 1472(150) | 820 | 595262070804 |
| ЛЭСБ | 0,25(0,025 | 45(2 | 114(2 | 18(9(2) | 2452(250) | 1140 | 595262110708 |
|  |  | 50(2 | 126(2 | 18(9(2) | 2688(275) | 1260 | 595262110807 |

_____________

* Требования к показателю являются рекомендуемыми.

Примечание. В плотности по утку для лент марки ЛЭСБ в скобках указаны двойные уточные нити.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.6. Допускаемое отклонение по линейной плотности должно быть не более (10%.

1.7. Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании, должна быть не более 1,9%.

1.8. Ленты на длине 5 м не должны иметь более одного порока, указанного в табл. 3.

Таблица 3

| Наименование порока | Размер порока |
| --- | --- |
| 1. Отсутствие одной-двух нитей основы: |  |
| для ленты марки ЛЭС | Длиной не более 10 см |
| для ленты марки ЛЭС Б | Длиной не более 20 см |
| 2. Отклонение по плотности уточных нитей от допускаемой на длине ленты до 2 см | До четырех нитей |
| 3. Раздвижка нитей, мм | Шириной до 1,5, длиной до 15 |
| 4. Затяжка по кромке с отклонением от допускаемой ширины ленты, мм | До 1,5 |

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.9. На лентах не допускаются разрывы кромок, грязные и масляные пятна. Кромки ленты должны быть ровными и без повреждений.

Ленты должны быть очищены от пуха и концов нитей.

1.10. На лентах пороком не считают:

петли в кромке длиной не более 1,5 мм - по всей длине ленты; ворс в кромках длиной не более 3 мм - по всей длине ленты; отдельные темные не ярко выраженные нити - по фону ленты.

1.11. Участки ленты с недопустимыми пороками, а также с пороками, превышающими допустимые размеры, намечают цветными карандашами, цветными нитями или штампом в кромках как "условный вырез" и не учитывают в длине куска. Расстояние между "условными вырезами" должно быть не менее 20 м.

1.12. Дополнительные показатели качества ленты даны в приложении.

1.13. Длина ленты в рулоне должна быть не менее 40 м. Допускается длина ленты в рулоне не менее 10 м в количестве не более 15% рулонов от партии.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. При производстве и применении электроизоляционных лент из стеклянных крученых комплексных нитей в воздушную среду производственных помещений выделяется стеклянная пыль. Стеклянная пыль раздражающе действует на слизистые оболочки дыхательных путей и кожный покров работающих, вызывает зуд кожи. Предельно допустимая концентрация стеклянной пыли, установленная Министерством здравоохранения СССР, в воздухе рабочей зоны - 2 мг/м3, класса опасности - 4.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.2. Для защиты органов дыхания применяют респиратор "Лепесток", а для защиты кожного покрова - защитные средства: перчатки, мази, кремы и пасты.

2.3. Для обеспечения чистоты воздуха в рабочей зоне производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией и оснащены техническими средствами контроля воздушной среды, рабочие места - местными отсосами.

2.4. Основные требования к контролю за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны - по ГОСТ 12.1.007.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки - по ГОСТ 6943.0 со следующим дополнением: показатели "разрывная нагрузка" и "массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании", изготовитель определяет периодически один раз в квартал. Изготовитель по требованию потребителей должен предъявлять протоколы периодических испытаний.

3.2. Каждая партия ленты должна сопровождаться документом, удостоверяющим ее качество, с указанием:

наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака;

обозначения ленты;

результатов лабораторных испытаний;

количества метров в партии;

даты изготовления.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Отбор проб - по ГОСТ 6943.0.

4.2. Определение линейных размеров и линейной плотности - по ГОСТ 6943.16 -ГОСТ 6943.18 со следующим дополнением: определение толщины лент производят по второму методу.

4.3. Определение плотности по утку - по ГОСТ 6943.6.

4.4. Число нитей основы по всей ширине ленты определяют подсчетом.

4.5. Определение разрывной нагрузки - по ГОСТ 6943.10.

4.6. Определение массовой доли веществ, удаляемых при прокаливании - по ГОСТ 6943.8.

4.7. Пороки внешнего вида определяют визуально.

Определение размеров пороков - металлической линейкой по ГОСТ 427.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Упаковка и маркировка - по ГОСТ 29101 со следующими дополнениями:

лента должна быть ровно и плотно, без перекручивания намотана в рулоны на втулки диаметром не менее 10 мм. Диаметр рулона должен быть от 100 до 300 мм;

на наружный конец рулона наносят условное обозначение ленты и длину ленты в рулоне;

во избежание самопроизвольного разматывания конец заправляют под слой ленты или приклеивают клеем, или перевязывают рулон шпагатом по ГОСТ 17308.

5.2. Транспортирование и хранение - по ГОСТ 29101.

Раздел 5. (Измененная редакция, Изм. № 2).

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие ленты требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок хранения ленты - 1 год со дня изготовления.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Электрические и другие характеристики элементарной нити и ленты из стекла алюмоборосиликатного состава с замасливателем "парафиновая эмульсия"

| Наименование показателя | Номинальное значение показателя |
| --- | --- |
| 1. Плотность, кг/м3 | 2540 |
| 2. Прочность при растяжении, 107 Па | 280 |
| 3. Модуль упругости, 107 Па | 7400 |
| 4. Диэлектрическая проницаемость при частоте 1010 Гц и температуре 23 °С | 6,2 |
| 5. Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1010 Гц и температуре 23 °С | 0,0039 |
| 6. Удельное электрическое сопротивление при температуре 200 °С, Ом(см | 4(1012 |
| 7. Рабочая температура лент при условии отсутствия дополнительных пропиток и нагружения, °С | От -50 до +180 |

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. № 1).