ГОСТ 28018-89
(МЭК 454-1-74)
УДК 621.315.616.96-418.2:006.354                                                                                 Группа Е34

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЛЕНТЫ ЛИПКИЕ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Общие технические требования

Adhesive tape for electrical insulation. General technical requirements
MKC 29.035.20
ОКСТУ 3401
Дата введения 01.01.91

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР

2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.02.89 № 201 Публикация МЭК 454-1-74 введена в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.01.91

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Обозначение НТД, на который дана ссылка
	Номер раздела, пункта

	ГОСТ 14192-96
	Разд. 8

	ГОСТ 28019-89
	Разд. 2

	ГОСТ 28020-89 - ГОСТ 28027-89
	2.1


5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 7-95 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2003 г.

1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

В настоящем стандарте приведены общие требования к липким чувствительным к давлению электроизоляционным лентам (далее - лентам).

2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Ленты следует классифицировать по следующим признакам:
1) виду и типу материала-основы (табл. 1);
2) температурному индексу материала-основы (ГОСТ 28019, п. 5);
3) типу адгезива (п. 2.2).
В обозначение отдельных типов лент входят вид и тип материала-основы, температурный индекс и минимальная температура применения, а также обозначение адгезива (см. п. 2.2).

Примеры обозначения:
Р-Сс/90 Тр или F-PTFE/130/Ts
Классификация и обозначение материалов

	Вид материала-основы
	Обозначение
	Тип материала-основы
	Обозначение

	Тканый материал
	С
	Хлопок или вискоза
	С

	
	
	Хлопок или вискоза пропитанные
	Ct

	
	
	Ацетат целлюлозы
	СА

	
	
	Стеклоткань
	С

	
	
	Стеклоткань пропитанная
	Ct

	Нетканый материал
	Р
	Целлюлозная бумага
	С

	
	
	Целлюлозная бумага крепированная
	Сс

	
	
	Бумага из ароматического полиамида
	РАа

	
	
	Маты из полиэфирного волокна
	РЕТР

	Пленки или листы
	F
	Полиэтилен
	РЕ

	
	
	Полипропилен
	РР

	
	
	Поливинилхлорид пластифицированный
	PVCp
PVC

	
	
	Поливинилхлорид
	PVC

	
	
	Ацетат целлюлозы
	СА

	
	
	Полиэфир
	РЕТР

	
	
	Политетрафторэтилен
	PTFE

	
	
	Поливинилфторид
	РVF

	
	
	Поликарбонат
	PC

	
	
	Полиамид
	PI

	Многослойный композит
	М
	Комбинации из компонентов, перечисленных в группах С, Р, F
	


2.1. Температурный индекс
Материал-основу выпускают со следующими температурными индексами: 75, 90, 105, 120, 130, 155, 180 или выше 180.

Примечание. Значение температурного индекса должно соответствовать требованиям ГОСТ 28020 - ГОСТ 28027.

Температурный индекс позволяет получить представление о поведении материала при тепловом старении, но не следует путать его с максимально допустимой рабочей температурой данного материала в системе изоляции.

2.2. Адгезив
В настоящее время применяют два основных типа адгезивов. Адгезив термопластичного типа (Тр) приобретает текучесть при нагревании выше определенной температуры и затвердевает при охлаждении, причем такой процесс может повторяться.
Адгезив термореактивного типа (Ts) при первоначальном нагревании может переходить в отвержденное состояние. При повторном нагревании выше температуры стеклования материал размягчается, но не переходит в текучее состояние. Первоначальный нагрев термореактивного адгезива улучшает его стойкость к воздействию растворителей и повышает температуру размягчения.
Существует также третий тип адгезива, имеющий общие характеристики с типами Тр и Ts. Третий тип адгезива Si обычно имеет такие же или лучше, чем термореактивные адгезивы, стойкость к воздействию растворителей и температуру размягчения, не нуждается в термообработке. Поскольку адгезивы на основе кремнийорганических соединений имеют большой температурный диапазон применения, они относятся к отдельному типу (Si).
3. ВНЕШНИЙ ВИД

Ленты могут быть прозрачными или непрозрачными и поставляться в окрашенном или неокрашенном виде.
Если требуются окрашенные ленты, то предпочтительными являются черный, коричневый, голубой, зеленый, желто-зеленый, красный, белый и желтый цвета.
4. ОТСУТСТВИЕ ДЕФЕКТОВ

Каждый рулон ленты не должен иметь деформаций и телескопического раздвижения. При разматывании рулона на нижележащем слое не допускаются остатки адгезива, отрыв пленки-основы, обтрепывание нитей.

Примечание. При температуре ниже 10 °С материал нельзя быстро разматывать.
5. РАЗМЕРЫ

5.1. Диаметр сердечника
Предпочтительный внутренний диаметр сердечника, на который наматывают ленту, приблизительно 26 и 76 мм.

5.2. Ширина
Ширина ленты должна быть 6, 9, 12, 15, 19, 22, 25, 30, 38, 50 или более 50 мм по согласованию поставщика с заказчиком.
5.2.1. Допуски по ширине
Допуски по установленной ширине должны быть (1,0 мм для ширины до 19 мм включительно и (1,5 мм - для больших значений. Допускаются меньшие допуски, приведенные в отдельных технических требованиях.

5.3. Длина
Длина ленты в рулоне должна быть 10, 20, 25, 33, 50, 55, 66 м или кратная 50 или 66 м. Фактическая длина не должна быть менее установленной.

5.4. Толщина
Толщину указывают в отдельных технических требованиях.
Примечание. Размеры по пп. 5.1-5.4 могут быть установлены по согласованию с потребителем.

6. МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

После того, как рулоны ленты помещают на хранение в вертикальном положении на обрезанных торцах в оригинальной запечатанной упаковке при 10-30 °С и относительной влажности 45-75%, лента должна отвечать требованиям настоящего стандарта в течение 6 мес со дня изготовления.

7. УПАКОВКА

Отдельные рулоны ленты должны быть упакованы таким образом, чтобы они были предохранены от влаги, пыли и света, легко отделялись один от другого и были в достаточной степени защищены от повреждений в условиях нормального транспортирования.
8. МАРКИРОВКА

Каждая единичная упаковка и каждая упаковка, содержащая несколько единичных упаковок, должны иметь следующую четкую несмываемую надпись, содержащую:
1) обозначение соответствующего стандарта;
2) обозначение ленты в соответствии с разд. 2;
3) внешний вид ленты в соответствии с разд. 3, например, прозрачная неокрашенная, прозрачная голубая и т.д.;
4) ширину ленты;
5) номинальную толщину ленты;
6) длину ленты в каждом рулоне;
7) "Этой стороной вверх" или подобную надпись, расположенную соответствующим образом так, чтобы рулоны плоско лежали на отрезанных торцах (для упаковки веретенного типа такое обозначение не обязательно);
8) число рулонов в единичной упаковке или упаковке большего размера;
9) на каждом рулоне должна быть четко проставленная отличительная маркировка изготовителя с указанием номера партии;
10) дату изготовления.

Примечание. Изделия, поставляемые на экспорт, маркируют по ГОСТ 14192.
