ГОСТ 28940-91

(МЭК 667-3-1-86)

УДК 621.315.614.1:006.354                                                                                             Группа К77

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ФИБРЕ

Часть 3

ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ

Лист 1

ПЛОСКИЕ ЛИСТЫ

Technical requirements for fiber for electrical purposes. Part 3. Requirements for individual materials. Sheet 1. Flat sheets

MKC 29.035.10

ОКП 545818

Дата введения 01.01.93

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной промышленности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20.03.91 № 301

3. Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта МЭК 667-3-1-86 "Технические требования к вулканизированной электроизоляционной фибре. Часть 3. Требования к отдельным материалам. Лист 1. Плоские листы" и полностью ему соответствует

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер раздела, пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 28938-91 | 2; 3.1 |
| ГОСТ 28939-91 | 3.2 |

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Февраль 2005 г.

Настоящий стандарт относится к серии стандартов на электротехническую фибру; эта серия состоит из трех частей.

Часть 1. Термины и определения. Общие требования.

Часть 2. Методы испытаний.

Часть 3. Технические требования к отдельным материалам.

Часть 3 представлена в виде отдельных листов, при этом каждый лист относится к одной специфической форме материала.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает требования к плоским листам фибры.

Настоящий стандарт не распространяется на материалы, полученные путем склеивания нескольких листов фибры.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ

Фибра вырабатывается трех типов А, В, С, определения которых приведены в ГОСТ 28938.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Листы должны соответствовать общим требованиям к качеству, отделке и т.д., указанным в ГОСТ 28938.

3.2. При испытании по методам, описанным в ГОСТ 28939, фибра должна отвечать требованиям, изложенным в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Метод согласно разделу или пункту ГОСТ 28939 | Требования |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номиналь-ная толщина, мм | Допускаемое отклонение от среднего значения, мм | Номиналь-ная толщина, мм | Допускаемое отклонение от среднего значения, мм |  |
| Толщина | 3.1 | 1,2 | 0,10 | 9 | 0,40 | Допускаемое отклонение от среднего значения для листов толщиной до 1 мм включ. составляет 10% |
|  |  | 1,5 | 0,15 | 10 | 0,60 |  |
|  |  | 2,0 | 0,20 | 12 | 0,80 |  |
|  |  | 2,5 | 0,25 | 16 | 0,80 |  |
|  |  | 3,0 | 0,25 | 17,5 | 0,80 |  |
|  |  | 4,0 | 0,30 | 20 | 1,00 |  |
|  |  | 5,0 | 0,30 | 25 | 1,00 |  |
|  |  | 6,0 | 0,30 |  |  |  |
|  |  | 8,0 | 0,40 |  |  |  |

Продолжение табл. 1

| Наименование показателя | Метод согласно разделу или пункту ГОСТ 28939 | Требования |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номинальная толщина, мм | Среднее значение, МПа, не менее для типов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А |  | В |  | С |  |  |
|  |  |  | Машинное направление | Поперечное направление | Машинное направление | Поперечное направление | Машинное направление | Поперечное направление |  |
| Разрушающее напряжение при растяжении | 4 | До 0,8 включ. | - | - | 90 | 45 | 90 | 45 |  |
|  |  | Св. 0,8 " 1,6 " | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 |  |
|  |  | " 1,6 " 2,5 " | 80 | 45 | 80 | 45 | 80 | 45 |  |
|  |  | " 2,5 | 65 | 35 | 65 | 35 | - | - |  |
| Разрушающее напряжение при изгибе | 7 |  | Сопротивление изгибу, МПа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Машинное направление |  |  | Поперечное направление |  |  |  |
|  |  | Тип А |  |  85 |  |  75 |  |  | Значения применимы |
|  |  | " В |  |  85 |  |  75 |  |  |  |
|  |  | " С | Метод не применяется |  |  |  |  |  | для номинальной толщины 10 мм и выше. Значения для меньших толщин пока не разработаны |

Продолжение табл. 1

| Наименование показателя | Метод согласно разделу или пункту ГОСТ 28939 | Требования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Относится только к фибре типов В и С толщиной до 0,8 мм включ. Метод не применяется для фибры типа А |  |  |  |
|  |  | Номинальная толщина, мм | Сопротивление продавливанию, кПа |  |  |
| Сопротивление | 11 | 0,3 |  500 |  | Глубина продавливания перед разрывом должна быть не менее 4,5 мм |
| продавливанию | Метод 1 | 0,4 |  1000 |  |  |
|  | " 2 | 0,5 |  1500 |  |  |
|  |  | 0,8 |  2000 |  |  |
| Сопротивление раздиранию | 12 | Относится только к фибре типов В и С толщиной до 0,8 мм включ. Метод не применяется для фибры типа А |  |  |  |
|  |  | Номинальная толщина, мм | Сопротивление раздиранию, Н |  |  |
|  |  |  | Машинное направление | Поперечное направление |  |
|  |  | 0,3 |  2,0 |  2,5 |  |
|  |  | 0,5 |  3,0 |  3,5 |  |
|  |  | 0,8 |  4,0 |  4,5 |  |

Продолжение табл. 1

| Наименование показателя | Метод согласно разделу или пункту ГОСТ 28939 | Требования |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номинальная толщина, мм | Плотность, г/см3, не менее, для типов |  |  |  |
|  |  |  | А | В | С |  |
| Плотность | 13 | До 0,8 включ. | - | 1,15 | 1,10 |  |
|  |  | Св. 0,8 " 6 " | 1,25 | 1,15 | 1,15 |  |
|  |  | " 6 " 12 " | 1,20 | 1,10 |  |  |
|  |  | " 12 " 20 " |  | 1,10 |  |  |
|  |  | " 20 " 25 " | - | 1,10 |  |  |
| Электрическая прочность | 15 | Номинальная толщина, мм | Среднее значение, кВ/мм, не менее, для типов |  |  | Норма указана с учетом нового метода, включенного в часть 2 |
|  |  |  | А | В | С |  |
|  |  |  0,25 | 8 | 8 | 9 |  |
|  |  | > 0,25 | 9 | 9 | 9 |  |
|  |  | Метод не применяется к листам фибры толщиной св. 3 мм. Для листов толщиной до 0,5 мм включ. испытание должно проводиться не более чем через 30 с после извлечения из сушильного шкафа |  |  |  |  |

Продолжение табл. 1

| Наименование показателя | Метод согласно разделу или пункту ГОСТ 28939 | Требования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Дугостойкость | 17 | В стадии разработки |  |
| Содержание хлоридов | 18 | Для всех типов фибры - не более 500 мг/кг |  |
| Содержание сульфатов | 19 | То же - не более 500 мг/кг |  |
| Зольность | 20 | Тип А - не более 2% Типы В и С - не более 5% |  |
| Гибкость | 21 | Ни один из образцов не должен обнаруживать признаков разрыва |  |
| Влажность | 22 | Для всех типов - не более 10% |  |
| Сопротивление расслаиванию | 23 | Тип А - не менее 1,8 кН Типы В и С - не менее 1,2 кН |  |